| Thermopor- MAUERzIEGEL – 24,0 cm Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 24 cm. Die Ziegel sind nach DIN 1053 EN 771-1 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit Normalmörtel (MGII) zu vermauern. Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA) Art.-Bez.: Babyblock 0,8 240 Rohdichteklasse: 0,8 Festigkeitsklasse: 8 Grundwert der zul. Druckspannung: 3,9 fk [MN/m²] d = 24,0 cm (372/240/113 mm) oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: ………………………… ………………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |  |

Ausschreibungstext

GIMA-MAUERZIEGEL

Babyblock 0,8 240

Format: 372 / 240 / 113 mm

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de