| Thermopor- planziegel – 30,0 cm Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus GIMA-Plan 012. Die Ziegel sind nach DIN 1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-840 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem deckelnden Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern. Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA) Art.-Bez.: ISO PD 012 300 Rohdichteklasse: 0,70 Festigkeitsklasse: 8 Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda): 0,12 W/mK Grundwert der zul. Druckspannung: 2,9 fk [MN/,²] d = 30,0 cm (247/300/249 mm) oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: ………………………… ………………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |  |

Ausschreibungstext

GIMA-planziegel

ISO PD 012 300

Format: 247 / 300 / 249 mm

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de