| Thermopor- planverfüllziegel – 24,0 cm Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und flutgerecht nach Zeichnung und Angabe aus GIMA Planverfüllziegel herstellen. Die Ziegel sind nach DIN 1053 und dem Zulassungsbescheid Z 17.1-559 zu vermauern. Die vertikalen Füllkanäle der Plan-Verfüllziegel sind mit Fließbeton der Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 nach EN 206-1:2001-07 zu verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muss mindestens 8 mm und maximal 16 mm betragen. Bei Planverfüllziegel kann das Verfüllen nach geschoßhoher Aufmauerung der Wand erfolgen. Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA) Art.-Bez.: PLV 240 Rohdichteklasse: 0,9 Festigkeitsklasse: 12 Grundwert der zul. Druckspannung: 4,7 fk [MN/,²] d = 24,0 cm (372/240/249 mm) oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: ………………………… ………………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |  |

Ausschreibungstext

GIMA-planverfüllziegel

PLV 240

Format: 372 / 240 / 249 mm

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de